***ASTM A370’E GÖRE SACLAR VE YASSI MAMÜLLER İÇİN HAZIRLANAN BÜKME TESTİ NUMUNESİ ŞEKLİ, ÖLÇÜLERİ VE TOLERANSLARI***

 *Numuneler yaklaşık 38 mm genişliğinde ve kaynak ekseni numune merkezinde olacak şekilde en az 152 mm uzunluğunda kök (root) ve yüz (face) eğme testleri için Şekil 6’ya, uygun olarak işlenmelidir.*



|  |  |
| --- | --- |
| **Boru Kalınlığı (t), mm** | **Test Numunesi Kalınlığı, mm** |
| ≤ 9,5  | t |
| > 9,5 | 9,5 |

**Şekil 6 – Enine Yüz (Face) ve Kök (Root) Eğme Test Numuneleri**