***ASTM A370’E GÖRE SACLAR VE YASSI MAMÜLLER İÇİN HAZIRLANAN ÇEKME NUMUNESİ ŞEKLİ, ÖLÇÜLERİ VE TOLERANSLARI***



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İlk ölçü uzunluğu G** | **Daraltılmış Kesit Genişliği W** | **Kavis yarıçapı R** | **Toplam Uzunluk L** | **Daraltılmış Kesit Uzunluğu A** | **Kavrama Boyu B** | **Kavrama Genişliği C** |
| en az | en az | en az | en az | yaklaşık |
| 50,0 ± 0,10 | 40 +3/-6 | 13 | 200 | 60 | 50 | 50 |