
***ISO 4136’YA GÖRE SACLAR VE YASSI MAMÜLLER İÇİN HAZIRLANAN KAYNAKLI ÇEKME NUMUNESİ ŞEKLİ VE ÖLÇÜLERİ***



|  |  |
| --- | --- |
| *Sembol* | *Boyutlar (mm)* |
| *Lt* | *300* |
| *b1* | *37* |
| *b0* | *25* |
| *Lc* | *≥ Ls + 60 (Ls : Kaynak genişliği)* |
| *r* | *≥ 25* |